源城区2023下半年工业产品质量“双随机”专项监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 销售/生产单位 | 型号规格 | 备注 | 检验结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光年正传玩具 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 8.5厘米×8.2厘米×4.7厘米 |  | 合格 | 无 |
| 2 | 现代仿古砖 | 河源市源城区陶陶宝陶瓷经销部 | 600mm×600mm/块 |  | 合格 | 无 |
| 3 | 现代通体复古 | 河源市源城区伟业宜家建材店 | 600mm×600mm/块 |  | 合格 | 无 |
| 4 | 负离子通体大理石瓷砖 | 河源市源城区家佳嘉建材陶瓷批发部 | 800mm×800mm/块 |  | 合格 | 无 |
| 5 | 生态仿古砖 | 河源市源城区明锐陶瓷经营部 | （600mm×600）mm/块 |  | 合格 | 无 |
| 6 | 通体起平釉仿古砖 | 河源市源城区顺联瓷砖经销部 | (600×600）mm |  | 不合格 | 断裂模数项目不符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准 |
| 7 | 6维柔面质感砖 | 河源市新一居建材有限公司 | (600×600）mm |  | 合格 | 无 |
| 8 | 啤酒杯 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 240ml/个 100/包，PP |  | 合格 | 无 |
| 9 | 塑料瓶 | 广东美丽康保健品有限公司 | ≥200ml |  | 合格 | 无 |
| 10 | 单相两极带接地 | 丰叶电器制造厂（河源）有限公司 | 9005A 10A 250V~ |  | 合格 | 无 |
| 11 | 塑料瓶 | 河源湖水山泉有限公司 | PET≥200ml/瓶 |  | 合格 | 无 |